1	43.650.1003	Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Kalınlığı 10 cm ve daha fazla olan, her nevi beton ve betonarme yolun her cins alet ile kırılması, çıkan malzemenin yol veya kazı hendeği kenarına konulması, inşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma ve her türlü işçilik alet, edevat ile yüklenici kârı ve genel giderleri dâhil, beton yol kırılmasının; 1 m³ fiyatı.
NOT : Poz No 18.1695'deki gibidir.	
2	77.100.1036	Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, dökme mozayikten denizlik, parapet ve harpuşta sökülmesinin 1 m² fiyatı	
3	NYF.01	Toprak ve Moloz Nakli 	m³			
	Teknik Tarifi: Şantiye mahallinden [22] km mesafede bulunan Hafriyat Döküm Sahasına götürülen 1 [m3 Toprak ve Moloz Nakli] nin, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, istifi, müteahhit karı ve genel giderler dahil nakliye fiyatı	
4	ÖZEL 1	30x30x1,5 cm ebatlarında zemin kaplama tuğlası ile döşeme yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ıslatılması, 30x30x1,5 cm ebatlarında zemin kaplama tuğlası ile kontrolün direktifine uygun olarak derzli tuğla döşeme yapılması, tuğlaların poz no: V.0104/C horasan harcı ile altlarında boşluk kalmayacak şekilde tesviyesinde döşenmesi, derzinin üstten 2 mm. aşağıda bırakılmak üzere poz no: V.0104/C horasan harcıyla biriyle kontrolca istenilen renkte derzlenmesi, derz kalınlığının/aralığının tuğla kalınlığından fazla olmaması, tuğla yüzeyinde kalan derz kalıntılarının temizlenmesi, derz yüzeylerinin pürüzlü bırakılmaması, fırça sürülmemesi, çelik mala ile perdah yapılması, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, malzeme, işçilik, zayiat, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ :Bitmiş döşemenin üst yüzeyinin m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.
Not: Vakıflar Genel Müdürlüğünün V.0801/A01 pozunun teknik tarifinden faydalanılarak hazırlanmıştır.	
5	77.100.1045	Duvar yüzeyinden fayans sökülmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Duvar yüzeyinden her ebattaki fayans kaplamanın altındaki harcı ile birlikte sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri ile sökülen malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.	
6	V.0199/A01	Suda çözünebilir tuz analizi, tarihi yapılar malzeme analizleri 	Adet			
	Teknik Tarifi: Harç, sıva, taş, tuğla ve kir numunelerinde spot testlerle klorür, sülfat, karbonat ve nitrat tuzlarının nitelik ve miktarlarının belirlenmesi, raporlama ve genel giderler dâhil kârlı fiyatı	
7	V.0199/A02	Petrografi analizi, tarihi yapılar malzeme analizleri 	Adet			
	Teknik Tarifi: Harç, sıva, taş ve tuğla numuneleri için kaba ve ince kesitlerinin hazırlanarak minerolojik ve petrografik tanımlamalar TS 5694 EN 12670 "Doğal taşlar - Terimler ve tarifler" ve TS EN 12407 "Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Petrografik inceleme" standartlarına uygun olarak yapılması, ince ve kaba kesit hazırlama, raporlama ve genel giderler dâhil kârlı fiyatı	
8	V.0199/A03	Asitle muamele ve elek analizi, tarihi yapılar malzeme analizleri 	Adet			
	Teknik Tarifi: Harç, sıva, taş ve tuğla numunelerinin bağlayıcı ve agrega cinslerinin belirlenmesi için HCl ile muamele edilmesi, asitte kayıp yüzdesinin tespiti, asitle muamele sonrasında çözünmeden kalan silikatlı agregaların boyut dağılımlarının belirlenmesi için elek analizi ve stereo mikroskop altında görsel analizlerinin yapılması, raporlama ve genel giderler dâhil kârlı fiyatı	
9	V.0199/A04	Kalsinasyon (kızdırma kaybı), tarihi yapılar malzeme analizleri 	Adet			
	Teknik Tarifi: Harç ve sıva numunelerinin bağlayıcı cins ve miktarlarının belirlenmesi için toz numunenin kurutulması, 550 oC ve 1050 oC'de ısıtılması ile kütle kaybından yararlanılarak belirlenmesi, numune hazırlığı, raporlaması ve genel giderler dâhil kârlı fiyatı	
10	V.0199/A05	Organik analiz (basit), tarihi yapılar malzeme analizleri 	Adet			
	Teknik Tarifi: Harç, sıva, taş, tuğla, kir ve boya numunelerinde spot testlerle protein ve yağ varlığının belirlenmesi, raporlama ve genel giderler dâhil kârlı fiyatı	
11	V.0199/A08	Sem-eds analizi, tarihi yapılar malzeme analizleri 	Adet			
	Teknik Tarifi: Boyalar ve gerekli görülen harç ve sıvalar için elektron mikroskobu (SEM-EDS) ile görüntüleme ve görüntülenen alanda element oksitlerinin dağılınlarının tespit edilmesi, raporlama ve genel giderler dâhil kârlı fiyatı	
12	V.0199/A09	HPCL analizi, tarihi yapılar malzeme analizleri 	Adet			
	Teknik Tarifi: Boyalar için yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile organik bağlayıcı ve pigmentlerin tespit edilmesi, raporlama ve genel giderler dâhil kârlı fiyatı	
13	V.0199/A10	XRD analizi, tarihi yapılar malzeme analizleri 	Adet			
	Teknik Tarifi: Harç, sıva ve taşlar için X-ışını difraksiyonu (XRD) cihazı ile kristal yapı özelliklerinin tanımlanması, raporlama ve genel giderler dâhil kârlı fiyatı	
14	V.0201	Blokajda taş bedeli (ocak taşı ile) 	m³			
	Teknik Tarifi: Kullanılacakları yere göre lüzumlu ve istenilen ebatlarda ocaktan taşların çıkartılması, çürüklerin ayıklanması, büyük ebattakilerin kırılması, bütün malzeme ve işçilik ile inşaat mahallinde yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahil beher m3 blokaj taşı bedeli:ÖLÇÜ: Blokaj yapılan sahanın alanı ile ortalama taş kalınlığı çarpılarak m3 cinsinden bulunan hacmin bedeli ödenir.	
15	V.0208/002	II. Kalite çam kereste ile ahşap imalatta kereste ve işçilik bedeli (100 cm²<kesit alanı<225 cm²'den küçük keresteler için) 	m³			
	Teknik Tarifi: Kerestesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun olmak kaydıyla, 100cm2<kesit alanı <225cm2'den küçük 2. kalite çam keresteden yapılacak  ahşap imalatta kereste, çivi ve benzeri malzeme, zayiat, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 kereste bedeli:ÖLÇÜ: Kullanılan kerestenin projesindeki veya yerindeki ölçüsü üzerinden bulunan hacmin bedeli ödenir.NOT: 1-Taşıyıcı kirişler, taşıyıcı ızgaralar, duvara hem yüz kullanılan ahşap hatıl, ahşap lento,  ahşap karkas yapılarda dikme, payanda ve yatay elemanlar, mahvel ızgaraları, ahşap döşeme kirişleri vb.   gibi imalatlar bu pozdan ödenecektir.2- Duvar içine yerleştirilen hatıllar V.0208/E01 pozundan ödenir.	
16	V.0209/02	Moloz taş duvarda bulunan taş bedeli 	m³			
	Teknik Tarifi: Moloz taşının (çaplanmış ocak taşının) ocaktan sökülmesi, kırılması, seçilmesi, mevcut numunelerine göre çaplanması, çürüklerinin ayrılması, 1 m3 moloz taş duvardaki moloz taşın bütün malzeme, işçilik, zayiat, inşaat yerindeki boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:ÖLÇÜ: Yapılan duvarın varsa projesindeki ölçülerden projesi yoksa imalatın m3 cinsinden hacmi ölçülerek bedeli verilir. Harç boşluğu ile 0,25 m3'den küçük münferit boşluklar düşülmez.	
17	V.0227/002	Andezit'e ait düz satıhta veya kavisli satıhta yonu taşı bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez) 	m³			
	Teknik Tarifi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, iyi teşekkül etmiş katsız, damarsız, çatlaksız, yapıdaki orijinal örneğine benzer veya idarece istenilen vasıftaki ocak andezit  taşlarının ocaktan çıkarılarak fabrikada geometrik hale getirilmesi, nakil sırasındaki zayiatları ve  her türlü  malzeme ve işçilik,  yüklenici karı ve genel giderler dahil, bitmiş, ham, cilasız, düz ve kavisli satıhlı imalatlardaki taşın blok  m3 bedeli: ÖLÇÜ: Düz Satıhta yonu taşının bitmiş imalattaki ölçüsü alınarak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Kavisli Satıhta bitmiş imalatın en dış noktalarından geçen hatlar esas alınarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir. Analiz tarifleri kitabındaki yonu taşı ve mermer bedellerinin ödenmesindeki ölçü sistemleri geçerlidir. (Harpuşta,kemer, korniş vb.)NOT: 1-Taş bedelinin kendisine  işlenebilirlik zammı ve yüz açma ödenmez. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca  ödenir.2- Bu malzeme ile yapılan imalatların  işçiliklerine  taşın sertlik derecesine göre işlenebilirlik zammı ödenir.3- 30-40cmxserbest boy döşeme ve kaplama  bedelleri bu pozdan ödenir.4- Eski Eser parsel  sınırlarına  nakliye araçlarının yaklaşamadığı  durumlarda  aracın girdiği mahal ile parsel sınırı arasındaki nakliye ayrıca ödenir.	
18	V.0227/004	Volkanik tüf (ignimbirit) 'e ait düz satıhta veya kavisli satıhta yonu taşı bedeli (işlenebilirlik ve yüz açma bedeli ödenmez) 	m³			
	Teknik Tarifi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Teknik Şartnamesindeki şartlara uygun, iyi teşekkül etmiş katsız, damarsız, çatlaksız, yapıdaki orijinal örneğine benzer veya idarece istenilen vasıftaki ocak volkanik tüf (ignimbirit) taşlarının ocaktan çıkarılarak fabrikada geometrik hale getirilmesi, nakil sırasındaki zayiatları ve her türlü malzeme ve işçilik, yüklenici karı ve genel giderler dahil, bitmiş, ham, cilasız, düz ve kavisli satıhlı imalatlardaki taşın blok m3 bedeli: ÖLÇÜ: Düz Satıhta yonu taşının bitmiş imalattaki ölçüsü alınarak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Kavisli Satıhta bitmiş imalatın en dış noktalarından geçen hatlar esas alınarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir. Analiz tarifleri kitabındaki yonu taşı ve mermer bedellerinin ödenmesindeki ölçü sistemleri geçerlidir. (Harpuşta,kemer, korniş vb.)NOT: 1-Taş bedelinin kendisine işlenebilirlik zammı ve yüz açma ödenmez. Tarak ve mucarta yapılması halinde ilgili pozundan ayrıca ödenir.  2- Bu malzeme ile yapılan imalatların işçiliklerine taşın sertlik derecesine göre işlenebilirlik zammı ödenir.  3- 30-40cmxserbest boy döşeme ve kaplama bedelleri bu pozdan ödenir.  4- Eski Eser parsel sınırlarına nakliye araçlarının yaklaşamadığı durumlarda aracın girdiği mahal ile parsel sınırı arasındaki nakliye ayrıca ödenir.	
19	V.0301	Çamur veya horosan harçlı kargir yıkılması 	m³			
	Teknik Tarifi: Yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden kontrolca belirli yerlerde horasan harçlı kargirin yıkılması, işe yarayacak parçaların ayrılması ve şantiye dahilinde kontrolca belirtildiği yerde isti­fi, molozun, moloz deposuna taşınması her türlü malzeme ve işçilik, dahil, beher m3 bedeli: 
ÖLÇÜ: Yıkılmış yerin varsa sıvası ile birlikte m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.
NOT   : 1-Ayrılmış olan kullanılabilir malzemeye ayrıma zammı ayrıca ödenir.  2- Yaklaşık Maliyete Nakliye dahil edilmemişse şantiye içinde biriktirilen toprak ve moloz Yerel belediyenin gösterdiği yere  nakledilir. Taşıma formüllerine göre Nakliye Analizi yapılarak  ayrıca Nakliye bedeli ödenir.	
20	V.0301/A1A	Eski Eser Yapı Özgün  Beden Duvarlarına, Tonoz, Kubbe, Döşeme, Tavan,Mahfile  Mesnetlenmiş veya Birleştirilmiş (Aderans Sağlamış) Betonarme Tabliye, Kiriş, Kolon vb. İmalatın Özgün Yüzeylere Zarar Vermeden İtinalı Olarak Kırılması ve Gerektiğinde Kesilmes 	m³			
	Teknik Tarifi: Eski Eser Yapı  beden duvarlarına mesnetlenmiş  betonarme tabliye, kiriş, kolon vb. imalatın beden duvarlarına zarar vermeden itinalı olarak kırılması, elektrikli demir kesme ile demirlerinin kesilmesi, işe yarayacak parçaların ayrılması ve şantiye dahilinde kontrolce belirtildiği yerde istifi, molozun şantiye içinde 4 m ye kadar taşınması her türlü malzeme ve işçilik, dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Yıkılan ve sökülen betonarme tabliye, kiriş, kolon vb. imalatın  m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.NOT: 1-Eski Eser  yapı beden duvarlarına iç hacimden mesnetlenmiş  hacimin tamamı bu pozdan ödenir. Örnek: Mahfil  katı döşemesi ve bağlantı elemanlarının tamamı2- Eski Eser yapı hariminde bulunan münferit betonarme elemanların hacminin tamamı  bu pozdan ödenir.3- Eski Eser yapı beden duvarlarına dışarıdan  mesnetlenmiş betonarme tabliye, kiriş, kolon vb imalat  mesnetlendiği noktadan 2m'ye kadar bu pozdan ödenir.  2 m'yi aşan  kısmı V.0301/A2A  pozundan ödenir. Örnek: Son cemaat mahalli4- Kubbe üzerinde bulunan harçlı dolgular(moloz taş ile karıştırılmış çimento harç dolgu vb.) bu pozdan ödenir.5-Kubbe üzerinde ve altındaki raspa, imitasyon beton tabakaları ilgili pozundan ödenir.6- Kubbe üzerindeki (dış yüzeyi) demirsiz  olan  betonlar  imitasyon tabaka raspası pozlarından ödenir.	
21	V.0302	Kurşun altındaki toprağın temizlenmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Yerinde kalacak kısımlara zarar verilmeden toprağın kazılması, kazılan yerlerin temizlenmesi, aşağıya indirilmesi, kontrolce belirlenecek moloz deposuna taşınması, her türlü malzeme ve işçi­lik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Kazılıp temizlenen yerlerin, m2 cinsinden alanının bedeli ödenir.	
22	V.0316	Zeminde yonu taşı veya mermer döşeme sökülmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Kurul onaylı projesinde veya kontrolce sökülmesi gerekli görülen yonu taşı veya mermer döşeme taşlarının etrafında bulunan taşlara zarar vermeden sökülmesi, kullanılabilir olanların inşaat alanı içerisinde bulunan bir yere istifi, moloz olanların ise yine kontrollüğün göstereceği bir yerde depo edilmesi, bütün malzeme işçilik, zayiat, iş yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderleri dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Döşeme taşı sökülen saha m2 olarak ölçülür.	
23	V.0319	Minarede ahşap külah sökülmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Ahşap külahın kontrolün direktifine uygun olarak, müteahhitçe ölçüleri alınıp krokisinin hazırlanması ve gerekli emniyet tedbiri alındıktan sonra itina ile sökülerek aşağı indirilmesi tekrar kullanılabilecek parçaların çivilerden temizlenerek ayrılması ve şantiye içinde gösterilen yerde istifi ve muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli; ÖLÇÜ: Sökülmeden önceki külahın dış yüz alanlarının m2 cinsinden bedeli ödenir.NOT:Külah üst kotunun  40 m nin üzerinde olduğu minarelerde külahın tamamına %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.	
24	V.0325	Minarede yonu taşı veya mermer şerefe döşemesi sökülmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Kurul onaylı projesinde veya kontrolca sökülmesi gerekli görülen taş veya mermer şerefe döşenmesinin icap ederse müteahhit tarafından ölçüleri alınıp krokisi yapıldıktan ve gerekli emniyet tedbirleri alındıktan sonra şerefe döşemelerinin sökümüne geçilmesi ve söküm yapılırken hem sökülen taşa ve hem de etrafındaki bulunanlara zarar vermeyecek şekilde sökülmesi, aşağıya indirilmesi, kullanılabilir olanların şantiye içinde gösterilen bir yere istifi, kullanılabilir olmayanların ise şantiye içerisindeki moloz deposuna kaldırılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Şerefe döşemelerinin sökülmesinden önceki ölçülere göre üst yüzey alam m2 olarak hesaplanır.NOT   : 1-Kontrolce istenildiği takdirde müteahhit şerefe taşlarını numaralayacak ve krokisini yapacaktır.2-Şerefe döşemesi üst  kotunun  40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.	
25	V.0327	Yonu taşı veya mermer duvar kaplaması sökülmesi 	m³			
	Teknik Tarifi: Kurul onaylı projesinde veya kontrolca sökülmesi gerekli görülen kaplamaların müteahhit tarafından sökümden önce ölçü ve krokisinin yapılması, daha sonra sökülmesi icap eden taşların gerek kendisine ve gerekse yerinde kalan taşlara zarar verilmeden itina ile sökülmesi, yere indirilmesi, kullanılabilir parçaların ayrılması, kullanılması mümkün olmayan parça ve molozların muvakkat (geçici) moloz deposuna nakledilmesi, varsa kurşunlarının idareye teslim edilmesinde bütün malzeme, işçilik, zayiat, inşaat yerinde yatay ve dikey taşımalar, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:ÖLÇÜ: Duvar kaplaması alanı, taş kalınlığının ortalaması ile çarpılarak m3 olarak hesaplanır.NOT  : Sökülmeden önce kontrol isterse sökülmesi gerekli olan taşlan tek tek müteahhide numaralandırılmasını isteyebilir.	
26	V.0338/A	Zeminde 5x8 cm Kesitine kadar latalı ahşap döşeme sökülmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Poz no: V.0338 şartlarıyla zeminde veya benzeri yerlerde 5x8 cm. kesitine kadar latalı ahşap döşeme veya kaplama sökülmesinde bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:ÖLÇÜ: Sökümü yapılan alan m2 olarak ölçülür, ayrıca döşeme veya kaplama tahtasının sökümü için bedel ödenmez.	
27	V.0345/D	Klasik alem sökülmesi 	kg			
	Teknik Tarifi: Kubbe, çatı  veya minare üzerindeki alemlerin itinalı sökülüp, aşağıya indirilmesi uygun bir yere istifi, her türlü malzeme işçilik dahil, beher adet bedeli:ÖLÇÜ: Beher kg olarak ölçülür.	
28	V.0401/01C	Çimento harcı ile sıvanmış moloz taş yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm) 	m²			
	Teknik Tarifi: Kontrolce verilen direktife uygun olarak,   moloz taş satıhların  bir tahribat yapılmayacak ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil)   sıva raspası yapılması,   mekanik yöntemlerle veya  fırça ile  arta kalmayacak şekilde temizlenmesi,  şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.NOT:  1- Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.            2- Çürümüş sıvaların raspası bu pozdan ödenmez.	
29	V.0401/01G	Çimento harcı ile sıvanmış kubbe, tonoz,kemer, minare vb. Taş yüzeylerin zemin bozulmayacak ve raspa sonrası artık kalmayacak şekilde itinalı sıva raspası yapılması (0-5 cm) 	m²			
	Teknik Tarifi: Kontrolce verilen direktife uygun olarak, kubbe, tonoz, kemer vb.  taş satıhların  bir tahribat yapılmayacak ve zeminin bozulmaması kaydıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak 0-5cm (5cm dahil)   sıva raspası yapılması,   mekanik yöntemlerle veya  fırça ile  arta kalmayacak şekilde temizlenmesi,  şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması)  işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.NOT:  1- Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.            2- Çürümüş sıvaların raspası bu pozdan ödenmez.	
30	V.0401/C01	Düz yüzeylerde kalem işi ve diğer tezyinatın araştırılması ve ortaya çıkarılması için çok itinalı alçı sıva raspası yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Araştırma raspaları sonucu kalem işi ve diğer tezyinat bulunduğu kesin belli olan düz yüzeylerde (altındaki taş, tuğla veya ilk dönem sıva vb.) hiçbir tahribat yapılmadan, zemin bozulmamak kay-dıyla kalem işi ve tezyinatının ortaya çıkarılması için çok itinalı bir şekilde alçı sıva raspasının yapıl-ması, yumuşak fırça ile tozdan arındırmak için temizlenmesi,  şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işinde her türlü işçilik, yüklenici kârı, genel giderler ve malzeme dahil, beher m² bedeli: ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.NOT: 1- Kalem işi bulunan veya bulunmayan yüzeyler üzerinde alçı sıva raspası kaç kat ise ödenir.2- Kalem işi bulunan veya bulunmayan yüzeyler üzerindeki alçı, horasan, çimento harçlı sıva, yağlı macun vb. katmanların itinalı raspası kaç kat ise ilgili pozlarından ayrıca ödenir.	
31	V.0403/A01	Düz yüzeylerde kalemişi ve diğer tezyinatın araştırılması ve ortaya çıkarılması bedeli 	m²			
	Teknik Tarifi: Kontrolca verilen direktife uygun olarak, altındaki taş veya ilk dönem sıva vb. satıhlarda bulunması muhtemel olan  özgün kalemişi ve diğer tezyinatın araştırılması ve ortaya çıkarılması için yüzeyinde badana, sıva ve farklı dönem kalem işi bulunduran düz  satıhlarda, yüzeyde bulunan tüm zeminler dikkate alınarak altta bulunan özgün ve nitelikli zemini veya kalem işi tezyinatı da tahrip etmeden eski zemini de bozmamak şartıyla gayet itinalı, bisturi vb. küçük el aletleri kullanılarak  ince badana raspası yapılması, ortaya çıkarılan nakış ve kalem işi yüzeylerinin yumuşak fırça kullanılarak tek yönlü hareket ile  tozdan arındırılması işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m² bedeli:ÖLÇÜ: 1- Düz yüzeylerde Kurul tarafından korunmasına karar verilen; araştırma  raspaları  sonucu ortaya çıkarılan,  kalemişi bulunan yüzey alanlarının toplamı  m² cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.2- Kurula sunulmak üzere hazırlanan ve restütüsyona konu, dönem eki nitelikli kalem işi bulunan yüzeylerin araştırma raspaları sonucu  ortaya çıkarılması bedeli  kaç kat ise;  raspa yapılan yüzey alanlarının toplamı kalem işi bulunan ve bulunmayan bölgeler dikkate alınarak ayrıca  m² cinsinden alanı ölçülerek bedeli bu  pozdan ödenir.NOT:1- Kalem işi bulunan veya bulunmayan yüzeyler üzerindeki alçı, horasan, çimento harçlı sıva, yağlı macun vb. katmanların itinalı raspası kaç kat ise ilgili pozlarından ayrıca ödenir.2- Araştırma raspaları sonucu, korunmasına karar verilen kalem işi  üzerinde bulunan ve raspasına karar verilen niteliksiz dönemlere ait  diğer kalem işleri için, dönem araştırmasına bakılmadan (kaç kat olursa olsun) teknik yönden bir mani bulunmadıkça uygulama tek seferde  raspa edilir ve V.0405 kaba badana raspası pozundan tek kat ödenir.3- Kalem işi araştırması yapılan  bölümlerde  kalem işi tezyinat bulunamaması halinde  araştırma raspası yapılan alanın metrajı, uygulama yapılan alanın (Harim duvarı, kubbe, pandantif, kasnak  vb. ) 1/10´unu geçemez.	
32	V.0410/1	Her nevi düz ve kavisli ahşap satıhlar üzerindeki en fazla 3 kat yağlı boyanın boya sökücü ile temizlenmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Her nevi düz ahşap satıh üzerindeki yağlı boyanın boya sökücü ile temizlenmesi, kurulanması işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ:  Temizlik yapılan alan m2 cinsinden ödenir.	
33	V.0411/01	Çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı moloz taş duvarda derz açılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak, çimento ve çimento takviyeli harçlı moloz taş duvarda ortalama 5 cm. derinliğe kadar derz açılması, yeniden derz yapılacak yüzey köşelerinin kırılmaması, varsa ot ve bitki ile köklerinin ayıklanması, açılan derzlerin temizlenmesi ve yüzeyin tekrar derz yapılacak hale getirilmesi, şantiye içinde gösterilen 4 m ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Derz açılıp yeniden derz yapılacak veya sıvanacak hale getirilmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT: 1- Yeni yapılan duvarlara derz açılması ödenmez.    2- Bitki kökleri kaba temizliği yapıldıktan sonra, yeniden çıkması durumunda ilaçlar ile temizlik yapılması halinde ayrıca pozundan ödenir.	
34	V.0411/09	Çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı yonu taşı duvarda derz açılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak, çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı yonu taşı duvar cephede, ortalama 3 cm derinliğe kadar derz açılması, yeniden derz yapılacak yüzey köşelerinin kırılmaması, varsa ot ve bitki ile köklerinin ayıklanması, açılan derzlerin temizlenmesi ve yüzeyin tekrar derz yapılacak hale getirilmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Derz açılıp yeniden derz yapılacak veya sıvanacak hale getirilmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT: 1- Yeni yapılan duvarlara derz açılması ödenmez.    2- Bitki kökleri kaba temizliği yapıldıktan sonra, yeniden çıkması durumunda ilaçlar ile temizlik yapılması halinde ayrıca pozundan ödenir.	
35	V.0420	Mermer ve yonu taşı cephelerin kompresör ile sıcak su püskürtülerek temizlenmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Mermer ve Yonu Taşı Cephelerin temizliğe başlamadan önce normal sıcak su ile yıkanarak satıh üzerinde çıkabilecek nitelikte olan toz, toprak, kir gibi maddelerin yumuşatılması , üzerindeki kaba tozdan temizlendikten sonra yıkanan bu satıhlar su ısıtıcılı kompresör vasıtasıyla kaynatılan suyun içerisine arap sabunu katılarak satıh üzerine tazyikli olarak püskürtülmesi, temizleyici maddelerin yıkanan satıh üzerinde kalmaması için kompresör vasıtasıyla bol suyla yıkanması işi için gerekli her türlü işiçilik ve malzeme dahil fiyatıÖLÇÜ: Temizlenen Mermer ve Yonu Taşı Cephe yüzeyleri m2 cinsinden ödenir.	
36	V.0501	Blokaj yapılması işçiliği 	m³			
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak, blokaj yapılacak sathın önceden tokmaklanarak sıkıştırıl-ması, taban alanı ortalama 15x15 cm. ölçüsünde kırılmış piramit, şeklinde blokaj sathının 15 cm. yükseklikte olmak üzere yan yana sıkıştırılarak döşenmesi, döşenen blokaj sathının sıkıştırılması, her türlü malzeme ve isçilik dahil, beher m3 bedeli:ÖLÇÜ: Blokaj alanı ortalama kalınlıkla çarpılarak m3 cinsinden bulunan hacmin işçilik bedeli ödenir.	
37	V.0510/01	Sit alanı olan veya olmayan alanda kültür katmanı bulununcaya kadar yumuşak toprak zeminde serbest kazı yapılması (drenaj, tretuar, bahçe duvarı temeli, şadırvan temeli, avlu içi tesisat kazıları vb.) 	m³			
	Teknik Tarifi: Kontrollukça verilecek direktife göre mevcut yapı veya kalıntıya zarar vermeksizin Müze tarafından belirlenen bilimsel kazıya geçmeden önceki bilimsel kazı kotuna kadar yapılacak olan  yumuşak toprak zemindeki serbest kazılar veya parsel içerisindeki  drenaj, tretuar, bahçe duvarı ve şadırvan gibi yapıların temellerinin açılması, avlu içi tesisat kazıları      vb. kârgir veya yıkıntının itinalı olarak kazılması  hafriyatın şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher m3 bedeli:ÖLÇÜ: Kazı yapılmış olan alan  ortalama derinliği ile çarpılarak m3 cinsinden hacmin bedeli ödenir. Kargir ve Yıkıntının hacmi (1,00) m3. den büyük kalıntıların boşluğu düşülür.NOT: 2m'yi geçen kazılarda derinlik zammı uygulanır.	
38	V.0611	Kubbe ve tonozlarda çelik borudan tam güvenlikli iş iskelesi yapılması (0,00-51,50 m arası) 	m³			
	Teknik Tarifi: Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, kubbe ve tonozlarda çelik borudan  iş iskelesinin yapılması için, iskele kurulacak alanın temizlenmesi, standardında belirtilen ölçülerde; düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının aralıkları  ayarlanarak yerleştirilmesi, düşey boru elamanların taban plakalarına yerleştirilmesi, yatay ve diyagonal boru bağlantı elemanlarının düşey elemanlarda bulunan flanşlara kama ile birleştirilmesi, yatay düşey korkulukların monte edilmesi, gerekli tüm iş emniyet tedbirlerinin alınması, güvenlikli sökülmesi için, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çelik borudan  iş iskelesi yapılmasının 1 m3 fiyatı: ÖLÇÜ: İskelenin oturduğu yüzey ile kubbe ve tonoz arasındaki yüksekliğin 1,50 m noksanı, iskele yüksekliği olarak kabul edilir ve bulunan bu yükseklik ile iskelenin oturduğu yüzey alanının çarpımı sonucu iş iskelesi hacmi m3 olarak hesaplanır.NOT: 1-İskeleden çıkan malzeme yükleniciye aittir.          2- Çalışma platformu ve korkuluk yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir.	
39	V.0612/1	Minare ve şerefede (her yükseklikte) çelik borudan tam güvenlikli iş iskelesi yapılması (20-60.00 m arası) 	m³			
	Teknik Tarifi: Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, Minarede çelik borudan  iş iskelesinin yapılması için, iskele kurulacak alanın temizlenmesi, standardında belirtilen ölçülerde; düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının aralıkları  ayarlanarak yerleştirilmesi, düşey boru elamanların taban plakalarına yerleştirilmesi, yatay ve diyagonal boru bağlantı elemanlarının düşey elemanlarda bulunan flanşlara kama ile birleştirilmesi, yatay düşey korkulukların monte edilmesi, gerekli tüm iş emniyet tedbirlerinin alınması, güvenlikli sökülmesi için, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çelik borudan  iş iskelesi yapılmasının 1 m3 fiyatı: ÖLÇÜ: İskelenin ayak dikmelerinin bastığı alan ile alem üstüne kadar olan yüksekliğin çarpılması ile bulunan hacim iskele hacmi m3 olarak hesaplanır.Minare kütlesinin hacmi düşülmez. Sadece minare şerefesinden yukarıda kurulan iskelelerde taban alanı şerefe alanı olarak kabul edilir. Yükseklik alemin üstüne kadar alınır. Minare ile beraber sökülerek yeniden yapılan iskelenin minarenin  söküm noktasından yukarı kısmı ayrıca yeniden ödenir. NOT: 1-İskeleden çıkan malzeme yükleniciye  aittir.          2- Yerinde yapılan ve uzun süreli çalışma ve uzmanlık gerektiren imalatalarda (Şerefe altı , tezyinat , kalem işi vb.) çalışma platformu ve korkuluk ödenir.          3- İskele genişliği kaidede 2 m'den geniş yapılamaz.	
40	V.0613/1	Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Cami dışında bina çevresinde yaya trafiğine yön vermek, ziyaretçilerin ve yayaların herhangi bir üzücü olaylakarşılaşmaması, can ve mal güvenliği içerisinde şantiye çevresinde gidiş gelişlerinin sağlanabilmesi için, idare ve cami yetkililerinin  belirlediği yerlerde, 40/40/2 kutu profillerle karkas oluşturulması, karkasın 2 kat antipas, 2 kat yağlı boya ile boyanması, üzerine 0,7 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli trapez kesitli sac kaplanması  işine ait her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² bedeli:NOT: Çıkan malzeme yükleniciye aittir.	
41	V.0615	Çelik borudan tam güvenlikli cephe iskelesi yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Standardı ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, yapılarda duvar yapımı ve kaplaması, dış sıvası, boyası ve benzeri işlerin yapımı için sabit olarak kullanılmak üzere çelik borudan tam güvenlikli iş iskelesinin yapılması için, iskele kurulacak alanın temizlenmesi, standardında belirtilen ölçülerde; düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının aralıkları ayarlanarak yerleştirilmesi, düşey boru elamanların taban plakalarına yerleştirilmesi, yatay ve diyagonal boru bağlantı elemanlarının düşey elemanlarda bulunan flanşlara kama ile birleştirilmesi, duvar bağlantı elemanları ile iskelenin duvara sabitlenmesi,  yatay düşey korkulukların monte edilmesi, gerekli tüm iş emniyet tedbirlerinin alınması, güvenlikli sökülmesi için, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılmasının 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ : 1) İskele alanı,  iskelenin yapıldığı yüzeyin üst kotu yükseklik olarak, iskele kurulan yüzeyin tabandaki uzunluğu ise genişlik olarak alınır ve genişlik ile yüksekliğin çarpımı sonucu iş iskelesi alanı olarak hesaplanır.NOT : 1) Bir mahalde kurulan iş iskelesi, o mahalde yapılacak olan ve iş iskelesi kurulmasını gerektiren tüm imalatların yapımı için kurulduğu kabul edilir.Ancak imalat sırasında idarenin yazılı onayı ile iş iskelesinin söküldüğü durumlarda  bu mahal için yeniden iş iskelesi gereken durumlarda  aynı bedel tekrar ödenir.2) Bu poz. 3,00 metreden yüksek duvar inşaatıyla, bu nitelikteki münferit inşaatlara uygulanır.3)Yüksekliği 3,00 metre ve 3,00 metreden aşağı olan inşaatlara iş iskelesi bedeli verilmez.4) İskelenin standardına ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak yapıldığı hususu, yapı denetim görevlisi ve yüklenici ile birlikte tutanağa bağlanacak ve bu tutanak idarenin onayına sunulacaktır. Ayrıca, iskele genel ve detay durumunu gösterecek şekilde CD ye aktarılacak ve bu CD tutanak ekine konulacaktır. Bu tutanak ve CD'nin ödeme evraklarına eklenmesi gerekmekte olup, bu hususlar yerine getirilmeden iskele bedeli ödenemez.5) İskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir.	
42	V.0710/1	Özgün klasik demir parmaklıkların boya sökücü ile temizlenerek boyaya hazır hale getirilmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Zaman tesiri ile kirlenmiş,üzeri boyanmış, parlaklığını kaybetmiş Klasik  Demir Parmaklıkların imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile raspalanması, kaba mekanik temizliği yapıldıktan sonra     boya sökücü ile kimyasal temizlik yapılarak kurulanması bu işler için gerekli malzeme ve işçilik dahil 1 m2  fiyatı. ÖLÇÜ  : Klasik demir parmaklıkların bir yüzünün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı m2 olarak ölçülür. Boşluk düşülmez.	
43	V.0710/2	Klasik demir parmaklıkların 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanması 	m²			
	Teknik Tarifi: Boyaya hazır hale getirilen yüzeylerin 0,15kg 1.kat , 0,15kg 2.kat antipas sürülmesi, 0,15kg 1.kat , 0,15kg 2.kat sentetik boya ile boyanması işi için  her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhitlik genel giderleri ve karı dahil 1m2 fiyatı:ÖLÇÜ  : Klasik demir parmaklıkların bir yüzünün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.	
44	V.0713/01	Kenet, zıvana bağlantı yuvalarına eritilmiş kurşun dökülmesi 	kg			
	Teknik Tarifi: Kenetlerin kırlangıç kuyruğu kısmının çatallı şekilde açılması sonrasında duvar içerisinde açılan uygun delik boşluğuna kurşun eritilmesi, dişli şekilde çekilmiş zıvana çubuklarının etrafına taş içinde açılmış uygun boşluğa kurşun eritme işlemine ait her türlü malzeme, işçilik, yatay düşey taşımalar dahil (kg) fiyatı ÖLÇÜ: Eritilen kurşun tutanakla tartılarak tespit edilir.	
45	V.0715/001	Paslanmazdan kenet yapılması ve yerine montajı (delik açılması dâhil) 	kg			
	Teknik Tarifi: 316 kalite paslanmaz çelik levhalardan detayına uygun ölçülerde imal edilecek olan kenet  imalatın projesine uygun olarak CNC torna tezgahlarında imal edilmesi, kenet için delik delinmesi, delik yerinin vantilasyon yöntemiyle (vakumlu hava kompresörü ile) temizlenmesi,  kenedin  yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı , işçilik , iş yerindeki yükleme , boşaltma , yatay ve düşey taşımalar dahil 1 kg. paslanmaz kenet imalat  yapılması ve yerine yerleştirilmesi fiyatıdır.                    Ölçü: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik kenet, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına  nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.  NOT: Kenet ve zıvana imalatları için kurşun eritilmesi  ayrıca kendi pozundan ödenir.  Kenetlerin  kırlangıç kuyruğu, çapraz ve çentikli olarak açılması zorunludur.	
46	V.0716/001	Paslanmazdan zıvana yapılması ve yerine montajı (delik açılması dâhil) 	kg			
	Teknik Tarifi: 316 kalite paslanmaz çubuklardan  detayına uygun ölçülerde imal edilecek olan zıvana  imalatın projesine uygun olarak CNC torna tezgahlarında imal edilmesi, zıvana için delik delinmesi, delik yerinin vantilasyon yöntemiyle (vakumlu hava kompresörü ile) temizlenmesi,   zıvananın yerine montajı için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı , işçilik , iş yerindeki yükleme , boşaltma , yatay ve düşey taşımalar dahil 1 kg. paslanmaz zıvana imalat  yapılması ve yerine yerleştirilmesi fiyatıdır.  Ölçü: Projesine göre imal edilen paslanmaz çelik zıvana, yerine konulmadan önce tartılır ve bir zabıtla ataşmana geçirilir. İdare lüzum görürse proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına  nazaran tartı ağırlığını tahkik eder. Bu tahkik neticesinde, cetvellere nazaran %5 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. %5'ten fazla ağırlık dikkate alınmaz. Hesap tahkikinde perçin ve civata delikleri dolu kabul edilir. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.  NOT: Zıvana imalatları için kurşun eritilmesi  ayrıca kendi pozundan ödenir.	
47	V.0805/B	Hidrolik kireç harcı ile yonu taşı silmeli şerefe döşemesi yapılması işçiliği 	m²			
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak, mevcut ve orjinal ölçüsü ve şeklinde veya idarece verilecek detay resmine göre yonu taşından silmeli şerefe döşemesi yapılması, görünen yüzlerin ince dişli el tarağı ile işlenmesi, poz no: V.0104E de tanımlanan yüksek dayanımlı 500 dozlu hidrolik kireç harcı ile, dışa akıntı verilerek yerine konması, taşların şakuli derzleri testere çekilerek derz boşluğu kalmayacak şekilde akçe geçmez tarzda  birbirine yanaştırılması ve araları boşluk kalmayacak şekilde poz no: V.0107D hidrolik kireç bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti ile doldurulması, şerbetle kirlenmiş derzin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işçiliği (yonu taşı hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin, petek dışından silme ucuna kadar olan kısmının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT  : Taş bedeli  kalınlığına göre V.0227/01E1, V.0227/02E1, V.0227/05E1, V.0227/07E1 pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.	
48	V.0817/002	Mevcut 5-8 cm (8 cm dâhil) kalınlıkta 30-40-50 cmxserbest boy yonu taşı ile çimento harçlı düz veya kavisli 1-2 cm Genişlikte derzli döşeme yapılması işçiliği (taş sertliği 1,5 ve 1,5'dan büyük) 	m²			
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , taş sertliği 1,5 ve 1,5 dan büyük 5 - 8 cm.lik (8 cm dahil) (30-40-50cmxserbest boy ) mevcut döşemelik yonu taşı ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0102/A da belirtilen çimento harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ:Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.	
49	V.0902/B02	500 Doz hidrolik kireç harcı ile moloz taş duvar yapılması işçiliği 	m³			
	Teknik Tarifi: Kontrollukçe verilecek direktife veya projesine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun şekilde ve ölçüde olarak mevcut moloz veya yeni ocak taşı ile poz no: 104E'de belirtilen hidrolik katkılı kireç harçlı moloz ve taş duvar yapılması işçiliği, moloz taşların geniş yüzlerinin yatak sathı olarak kullanılması, derz ve taş aralarında fazlaca harç yerine moloz taş parçaları konulması, şakuli derzlerin alttaki taşın ortasına gelecek şekilde şaşırtılması, derz kalınlığının en fazla 4 cm. olması, yonu taşı veya tuğla ile bağlantı gerektiğinde sıraların bu bağlantıyla uygun seviyelerde örülmesi (moloz taş hariç) her türlü malzeme ve isçilik dahil, beher m3 bedeli:ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür,En düşük harçlı moloz taş duvar kalınlığı 60 cm dir. Görünmeyen arka yüzlerde dolgu yapılması durumunda poz no: V.0905 pozu uygulanır. NOT:1- Moloz taş bedeli V.0209/02' dan ödenir.    2- Moloz taş duvarın yük taşıma özellikli yapılması durumunda istinat duvarı vb. tamamı bu pozdan ödenir. 3-Derz yapılması ayrıca ilgili pozundan ödenir.	
50	V.1104/B001	Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 30-40-50 cmxserbest boy ortalama 5-8 cm (8 cm dâhil) derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği 	m²			
	Teknik Tarifi: Hidrolik Kireç Harcı ile yonu taşından kontrolün direktifine, mevcut ve orijinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak,  30-40-50cmxserbest boy  ortalama 5-8Cm (8Cm dahil)  kalınlıkta (derinlikte) düz kaplama yapılması işçiliği; taşın kenarlarına şerbet yuvasının açılması, taşın harca yapışması için arka yüzeyin murçlanması, taşın kuyruklu taş haline getirimesi,  taşların şakuli derz aralarına gerek yatay gerek düşey derzlerde akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şekilde, yatay satıhların terazisinde olarak birer sıra halinde yerleştirilip arkalarına Poz no: V.0130Dda belirtilen 400 doz hidrolik kireç harcının her sırada sulu olarak akıtılması ve gerek derzlerde gerekse arkalarında boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, derzden dışarı hidrolik kireç şerbetinin akmaması için derz yüzlerinin leke bırakmayacak bir madde ile sıvanması (çamur veya macun), imalatın bitiminde yonu taşı yüzünde kalması muhtemel taş peşleri ile harç lekelerinin temizlenmesi  işi için (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ:  Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.NOT:  Taş bedeli  V.0227/001, V.0227/002, V.0227/003, V.0227/004, V.0227/005, V.0227/006, V.0227/007, V.0229/A01,V.0229/A02, V.0229/A03pozları arasından uygun olanından ödenir.NOT: 1- Tarak ve mucarta yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. Görünmeyen arka yüzlerde teknik bir zorunluluk olmadıkça tarak ve mucarta yapılmaz.2- Akçe geçmez yapıldığı için derz ödenmez.	
51	V.1176/2	Hidrolik kireç harç ile yonu taşından kurşunlu ve kenetli kavisli veya iki yüzü düz korkuluk yapılması ve yerine konması işçiliği 	m²			
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine göre veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak yonu taşından kurşunlu kenetli, kavisli ve iki yüzü düz korkuluk yapılması işçiliği, korkuluğun ince dişli el tarağı ile işlenmesi, yerine poz no: V.0130C harcı ile konması, taşların poz no: V.1140/B ve V.116/B şartlarıyla biri birine demir ve kurşun ile alttaki zemine demir pim ve kurşunla kenetlenmesi taş aralarına testere çekilerek akçe geçmez tarzda birbirine yanaştırılması, şakuli derzlere harcın akışkanlığı artırılarak akıtılması, şerbetin dışarı sızmaması için derz yüzüne leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülüp, imalatın bitiminde taş yüzünde kala­bilecek peşlerle harç lekelerinin ince dişli el tarağı ile taş yüzü bozulmayacak şekilde temizlen­mesi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz.NOT   : 1-Taş bedeli  sözleşme durumuna göre  V.0227/001-.......-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Korkuluk üst kotunun  40 m nin üzerinde olduğu minarelerde,  korkuluğun   tamamına %50  işçilik yükseklik zammı ödenir.	
52	V.1183/A	Yerde yapılmış her türlü yonu taşı korkuluğun minare şerefesine çekilmesi işçiliği 	m²			
	Teknik Tarifi: Poz no: V.1176 - V.1177 - V.1178 - V.1179 - V.1180 - V.1181 veya V.1182 şartlarından her hangi biri ile yapılmış veya poz no: V.1183 şartlarıyla ıslah edilmiş yonu taşı korkuluğu minare şerefesine çekilmesi işçil­iği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Poz no: V.1183 gibidir.	
53	V.1330/S	Yonu taşından basık, masif harpuşta yapılması ve yerine konması işçiliği (%50, Andezit Taş, Sertlik 2,00)	m²			
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu taşından basık ve masif harpuşta yapılması, harpustanın uygun olarak ince dişli el tarağı ile işlenmesi, kenarlarda yassı kalem izi bırakılmadan altta gerekiyorsa her iki kenarda kenardan 2 cm. içerde 1,5 cm çapında ve 1 cm. derinlikte damlalık açılması, şakuli derzlere testere çekilerek taşların akçe geçmez tarzda biri birine yanaştırılması, harpustanın 400 doz çimento harcı ile yerlerine oturtulması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme, işçilik ve sertlik dahil, beher m2 bedeli: 
ÖLÇÜ: Yerine konmuş harpustanın görünen yüzlerinin inkişafı alam m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Damlalık açılması duvara konan satıh işlenmiş olsa da ölçüde nazarı itibare alın-maz.NOT  : Taş bedeli  sözleşme durumuna göre   V.0227/001-.......-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.	
54	V.1660/H01	Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı düz kaba sıva yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Sıva yapılacak sathın  temizlenip yıkanması, poz no:V.0130/D deki Hidrolik Kireç Bağlayıcı Horasan Kaba Sıva Harcı ile 4 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.)	
55	V.1660/H02	Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı düz ince sıva yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Sıva yapılacak satıhın  temizlenip yıkanması, poz no:V.0131/C deki Hidrolik Kireç Bağlayıcı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta düz ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz  hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.	
56	V.1660/H04	Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı kavisli kaba sıva yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Sıva yapılacak sathın  temizlenip yıkanması, poz no: V.0130/D deki Hidrolik Kireç Bağlayıcı Horasan Kaba Sıva Harcı ile 3 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, çelik mala perdahının yapılması, prizini tamamlanıncaya kadar sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür. (Boşluklar düşülür.).	
57	V.1660/H05	Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan harcı ile tirfil veya çelik mala perdahlı kavisli ince sıva yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Sıva yapılacak satıhın  temizlenip yıkanması, poz no: V.0131/C deki Hidrolik Kireç Bağlayıcı Horasan Sıva Harcı (Üst Tabakalar İçin) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta düz ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması sıva yüzü pürüzsüz  hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.	
58	V.1668/1	Çamurlu harçla kurşun altına sıva yapılması 	m³			
	Teknik Tarifi: Poz no: V.0122´deki çamur harcın hazırlanıp 48 saat bekletilmesinden sonra, temizlenmiş satıh-larda, alt satha uygun olarak düz satıhlarda 5, kavisli satıhlarda 3,5cm  kalınlıkta çamur sıva yapılması, sıva ken-disini çektikten sonra üzerine kurşun taksimatının çizilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m3  cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.	
59	V.1674	Sıva altına rabitz (metal depluvaye) teli çakılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak sıva altına, kargir veya ahşap satıhta tel çivi ile rabitz teli çakılması, çakılan rabitz teli plakalarının birbiri üzerine 5'er cm. bindirilmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Rabitz teli çakılan satıhlar alan olarak ölçüler, bindirmeler dikkate alınmaz.	
60	V.1727/001	Mevcut veya araştırmadan çıkan klasik üsluptaki tezyinatın restorasyon projesinin hazırlanması 	m²			
	Teknik Tarifi: İdarenin yada Koruma Kurulunun isteği üzerine mevcut veya araştırmadan çıkan Klasik Üsluptaki Tezyinatın restorasyon projelerinin hazırlanması, mimari projede plan, kesit ve görünüşlere işlenmesi ve tüm dokümantasyonu dâhil, tasdiki birer suretlerinin normuna uygun katlanarak Kurul'a iletilmek üzere idareye teslimi, Kurul tarafından onaylanmış projeden 1 takım çoğaltılarak İdareye verilmesi işinde, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:ÖLÇÜ: 1. Projeye işlenen sadece tezyinat alanlarının bulunduğu desenler m2 cinsinden ve yerindeki gerçek ölçüsü üzerinden hesaplanarak bedeli ödenir.2. Klasik Üsluptaki Tezyinatın en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen en yakın geometrik şeklin alanı hesaplanır. Göbek nakışları, kenar suları ve tığların azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaba dahildir.NOT: 1. İdare'ce istenmesi halinde tezyinat müdehale projesi bu pozdan ödenir.	
61	V.1727/002	Mevcut veya araştırmadan çıkan klasik üsluptaki tezyinatın rölövesinin hazırlanması 	m²			
	Teknik Tarifi: İdarenin yada Koruma Kurulunun isteği üzerine mevcut ya da raspa sonrası ortaya çıkan klasik üsluptaki tezyinat rölövesinin çizilmesi, mimari projede plan, kesit ve görünüşlere dijital olarak işlenmesi, eksik kısımlarının ve daha önceki restorasyonlara bağlı malzeme kullanımı ve tekniğin belirlenmesi, fotoğraf albümü ve tüm dokümantasyonu dâhil, tasdiki birer suretlerinin normuna uygun katlanarak Kurul'a iletilmek üzere idareye teslimi, Kurul tarafından onaylanmış projeden 1 takım çoğaltılarak İdareye verilmesi işinde, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:ÖLÇÜ: 1. Projeye işlenen sadece tezyinat alanlarının bulunduğu desenler m2 cinsinden ve yerindeki gerçek ölçüsü üzerinden hesaplanarak bedeli ödenir.2. Klasik Üsluptaki Tezyinatın en dış noktalarından geçen hatlardan meydana gelen en yakın geometrik şeklin alanı hesaplanır. Göbek nakışları, kenar suları ve tığların azami genişliği içinde kalan boşluklar hesaba dahildir.NOT:1. İdare'ce istenmesi halinde son dönem mevcut tezyinat rölövesi, araştırma raspası sonrası ortaya çıkan güncel durum rölövesi ve hasar tespit rölöveleri ayrı ayrı bu pozdan ödenir.	
62	V.1731/A1	Kalemişi yüzeylerine şeffaf koruyucu (%3'lik paraloid b72) sürülmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Kontrollüğün direktifi yada onaylı projesi doğrultusunda dış  yüzeylerde kalem işlerinin  hava  şartlarından  etkilenmemesi ve  kalem işlerinin  uzun  süre  bozulmamasını  sağlamak  amacıyla  kalemişi  yapılan  satıhlar  üzerine  Şeffaf Koruyucu (%3 'lük Paraloid B72) sürülmesi  her  türlü  işçilik , malzeme , işyerindeki  yatay - düşey  taşıma , müteahhit  karı  ve  genel  giderler  dahil 1 m2  fiyatı............................TL. dirÖLÇÜ: Şeffaf Koruyucu (%3 'lük Paraloid B72)  sürülen  yüzeyler  m2  olarak  hesaplanır.	
63	V.1751	250 Doz çimento harcı ile moloz taş duvarda derz yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Derz yapılmaya hazır hale getirilmiş moloz taş duvarın;  yüzeyin sulanmasından sonra orjinal örneğine ve/veya kontrolun direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0101 250 doz çimento harcı ile derzlenmesi,harcın taş yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi,  yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi,  harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat  yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil  beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.	
64	V.1751/B	500 Doz hidrolik kireç harcı ile moloz taş duvarda derz yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Derz yapılmaya hazır hale getirilmiş moloz taş duvarın;  yüzeyin sulanmasından sonra orjinal örneğine ve/veya kontrolun direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0104/F  500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı  ile derzlenmesi,harcın taş yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi,  yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi,  harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat  yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil  beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür.	
65	V.1751/B01	Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 500 doz hidrolik kireç harcı ile 0-5 cm (5 cm dâhil) derz dolgusu yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 0-5cm(5cm dahil) derinlikte derzi boş olan kısımların, poz no:V.0104/F 500 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı ile derz dolgusunun yapılması, sıva yapılmaya hazır hale getirilmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derz boşluklarının sulanması, imalatın yapıldığı yerdeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiatı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Derz dolgusu yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. NOT: 1- Yeniden sıvanacak moloz taş duvarda 10cm'e kadar(10cm dahil) derz dolgusu yapılması halinde tutanağa bağlanarak yapılan işin metrajı V.1751/B01 ve V.1751/B02 pozlarının toplamından ödenir. 2- Sıva yapılacak harç İle 0-5cm(5cm dahil) doldurulması halinde bu pozdan ödenmez.	
66	V.1790	Ahşap minare külahı yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine veya idarece verilecek projesine veya sökülen külahtan alacağı ölçüye göre müteahhitçe çizilecek ve idarece tasdik edilecek krokisine uygun olarak, minarede ahşap külah yapılması, saçak silmesi üzerine 25 cm. ara ile 10-15 cm. karabaşlı çivinin sivri uçları dışarıda kalacak şekilde ankrajı ve 20x5 cm. çıralı çam kalasların dış minare kavisinde kesilmek suretiyle karabaşlı çivilerle oturtulması, kesiti en az 5x10 cm. çıralı çam gönderlerin, yuvarlak külahta en çok 30 cm. ara ile köşeli külahta farisi köşelerine getirilmek üzere, altta kalas tablaya, üstte serene tam intibak edecek şekilde başları kesilerek çıkarılması, her göndere kesiti en az 5x10 cm olan çıralı çam payanda vurulması külah karkasının, bir sıra silme üzerinden olmak üzere külah yüksekliğine göre bir veya iki sıra birbirine dik olarak bir sereni sıkıştırarak iki istikamette kumaşlanması, kaplamaya temiz 2 cm kalınlıktaki çıralı çam tahtalarına yatay ve parçalı olarak çakılması, tahta kaplamanın ek yerlerinin aralıklı bırakılmayıp birbirine alıştırılması, her türlü malzeme ve İşçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Külahın dış yüzünün geometrik alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.	
67	V.1815	Her türlü satıhta kurşun toplanması 	kg			
	Teknik Tarifi: Minare külahı dahil, her türlü satıhlar üzerinde kurşunların itina ile sökülmesi, çivilerin ayıklanması, kurşunların temizlenmesi, bohça haline getirilerek aşağı indirilmesi, heyet huzurunda tartılması ve izabe için müteahhide teslimi bütün malzeme, işçilik, iş yerinde kantar ve tartı bedeli dahil, beher kg. bedeli:ÖLÇÜ: Toplanıp aşağı indirilen kurşunun heyet önünde tartılarak zapta göre kg. olarak ağırlığı tespit edilerek kg olarak ödenir.	
68	V.1816	Kurşun izabesi 	kg			
	Teknik Tarifi: İdare malı, onarımdan çıkmış izabe edilecek hurda ve kırpıntı kurşunun kontrollukça tartılarakbir tutanağa bağlanmasından sonra kurşunun eritilmesi, eritilen kurşunun yüzeyindeki artık maddelerintemizlenmesi, kalıplara dökülmesi, silindirden geçirilerek istenilen kalınlıkta ve 100 X 160 cm. ebadında kesilmesi ile rulo haline getirilmesi, istiflenmesi, her türlü zayiat, malzeme ve işçilik dahil 1 KG "Kurşun İzabe" bedeli',ÖLÇÜ: KG olarak ölçülür.NOT: Hurda Kurşun İzabesinde minimum %2 zayiat , Külçe kurşun izabesinde zayiat %1,5'tur.Bu oran hurda kurşunun eskiliğine göre %7 'lere kadar çıkmaktadır.Müteahhit idarece verilen miktarda belirtilen zayiat düşüldükten sonra artan miktar kadar izabe edilmiş levhayı idareye teslimi mecburidir. Bu hesaptan eksik çıkan kurşun müteahhitçe tazmin edilir.	
69	V.1816/2	Çamur sıva yapılamayacak çatılarda (ahşap mahruti çatı, minare külahı) kurşun altına dövme yün keçe serilmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Çamur Sıva Yapılamayacak Çatılarda (Ahşap Mahruti Çatı ,Minare Külahı) Kurşun'un ömrünü artırmak maksadıyla Kurşun altına dövme yün keçe serilmesi  inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:	ÖLÇÜ: Yün keçe serilen yüzey m² olarak hesaplanır.	
70	V.1819/A01	Tonoz, kubbe, mahruti, meyilli, kavisli ve düz karışık yerlerde 2 mm Kalınlığında kurşun döşemesi işçiliği (kurşun hariç) 	kg			
	Teknik Tarifi: Poz no: V.1817/01 ve V.1819/01 şartları ile Kontrolün direktifine uygun olarak, idarece tartı zaptı ile verilecek levha kurşunla tonoz, kubbe, mahruti, meyilli, kavisli ve düz karışık yerlerde 2 mm kalınlığında kurşun döşenmesi,fitillerin arasındaki taksimatın eksenden eksene 85 cm.yi geçmemesi fitil kenarları üst üste kıvrılarak (6-8 cm.) arası kenetleme kıvrım payları yapılacak, levhalar üst üste 30 cm bindirilecek, alt başları altına 20 cm. genişlikte ve fitil aralıkları genişliğinde kurşun levhadan köstekler konulması levha ve kösteklerin üst başlar 6 mm. lik kapıtoner (beton) çivi ile zemine tespit edilmesi, çivi başı altına kurşun pul konularak çakılması, levhaların etek uçlarında pervaza konan kurşun, damlalık saçı ile birlikte kıvrılarak damlalık sağlanması, duvarda açılmış duvar ve baca dibi kurşun derzlerine kurşunun tespitinde dübel veya gerekli çivi kullanılarak (kubbe baca diplerinde en az 25 cm. yukarıda olacak şekilde kurşun uçlarının derz içine sokularak dövülmesi ve uçların yukarı kıvrılması ve çimento takviyeli harç ile derzlerin doldurulması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil (kurşun hariç) , beher kg. bedeli:ÖLÇÜ: Kurşun döşemesinden sonra kurşun kg. olarak ağırlığının bedeli ödenir. Artan fire ve kırpıntı kurşunlar idareye aittir.Artan levha ve kırpıntı kurşunlar tartı zaptı ile idareye teslim edilir.TAHKİK: 1- Şantiyeye gelen kurşun tartı tutanağı ve kurşunun plaka sayıları teorik olarak fatura ile yollanılan ile şantiyeye gelenin tartının karşılaştırılması yapılacaktır. Kurşun yoğunluğu tahkik hesapları için 11.34kg/m3 kabul edilecektir. Örnek:1,5mm 1 plaka 1,6m2 kurşunun ağırlığı 1,6*1,5*11,34=27,22kg 2 mm  1 plaka 1,6m2 kurşunun ağırlığı 1,6*2*11,34=36,29kgNOT: 1- Kurşun levhalar TS EN 12588 standardı kalitesinde üretim yapan firmalardan alınacaktır. Kurşunun yoğunluğu (11,25-11,40) arasında olacaktır.      Şantiyeye teslim edilen her kurşun için (en düşük 1 ton) ; üretici firmanın yetkilisine ait ıslak kaşe ve ıslak imzanın da yer aldığı TSE belgesi bulunmalıdır. TSE belgesi üzerinde irsaliye tarihi, irsaliye numarası ve ürün ağırlığı da yazılı olmalıdır.2- Kurşunun şantiye (işbaşı) tesliminde idarenin tespit edeceği en az 2 kişilik komisyon tarafından KANTAR fişi ile durumu tespit edilip tutanağa bağlanacaktır.     Levha adet sayımı yapılarak ortalama plaka ağırlığı tespit edilmelidir. (Toplam Kg/Toplam Adet = Ortalama adet ağırlığı)TS EN 12588 gereği her bir palet üzerinde üreticiye ait etiket olmalıdır. Kalınlık, genişlik, uzunluk, ağırlıklar (brüt,dara,net) ve plaka adet bilgisi yer almalıdır.3- Gelen kurşunun analiz sertifikası istenecektir. Numune başı her paletten 2,5-3 ton 5X5 numuneler alınıp analiz sertifikaları olacak şekilde şantiyeye teslim edilecektir. 4- 1,5 mm kalınlık için +/- 0,045 mm kalınlık toleransı vardır. (1,455 - 1,545mm) arası olmalıdır.1,5 mm kurşun levhalarının 1m2'si (16,50-17,52)kg/m2 arasında olmalıdır. 5- 2,0 mm kalınlık için +/- 0,06 mm kalınlık toleransı vardır. (1,94 - 2,06 mm) arası olmalıdır) 2 mm kurşun levhalarının 1m2'si (22,00-23,36)kg/m2 arasında olmalıdır	
71	V.1820/B01	Minare külahında 1.5 mm Kalınlığında kurşun döşemesi işçiliği (kurşun dâhil) 	kg			
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak, idarece tartı zaptı ile verilecek levha kurşunla minare külahında 1.5 mm kalınlığında kurşun döşenmesi,fitil uçları tepede birleşmek üzere yuvarlak külahlarda, fitil arası taksi-matı minarenin yükseklik durumuna göre yapılacak, farisili külahta farisi araları yarısı kadar olması, levhaların bir biri üstüne 30 cm. bindirilmesi, kösteklerin alt levha ile zemine galvanizli çivi ile çakılırken çivi altına kurşun pul konularak çakılması ve kösteğin üst kurşun üstüne kıvrılarak dövülmesi, külah tepesine yekpare bir parçadan şapka giydirilerek fitil uçlarının kap-atılması işçiliği her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli: ÖLÇÜ: Kurşun döşemesinden sonra kurşun kg. olarak ağırlığının bedeli ödenir. Artan fire ve kırpıntı kurşunlar yükleniciye aittir. Kurşun döşemesinden sonra artan levha kırpıntıların %3 ü aşması halinde idarece tutulan gerekçeli değerlendirme raporu ile %3'ten sonraki kısmı yükleniciye ödenir. TAHKİK: 1- Şantiyeye gelen kurşun tartı tutanağı ve kurşunun plaka sayıları teorik olarak fatura ile yollanılan ile şantiyeye gelenin tartının karşılaştırılması yapılacaktır. Kurşun yoğunluğu tahkik hesapları için 11.34kg/m3 kabul edilecektir. Örnek:1,5mm 1 plaka 1,6m2 kurşunun ağırlığı 1,6*1,5*11,34=27,22kg, 2 mm 1 plaka 1,6m2 kurşunun ağırlığı 1,6*2*11,34=36,29kgNOT: 1- Kurşun levhalar TS EN 12588 standardı kalitesinde üretim yapan firmalardan alınacaktır. Kurşunun yoğunluğu (11,25-11,40) arasında olacaktır.   Şantiyeye teslim edilen her kurşun için (en düşük 1 ton) ; üretici firmanın yetkilisine ait ıslak kaşe ve ıslak imzanın da yer aldığı TSE belgesi bulunmalıdır. TSE belgesi üzerinde irsaliye tarihi, irsaliye numarası ve ürün ağırlığı da yazılı olmalıdır.2- Kurşunun şantiye (işbaşı) tesliminde idarenin tespit edeceği en az 2 kişilik komisyon tarafından KANTAR fişi ile durumu tespit edilip tutanağa bağlanacaktır.   Levha adet sayımı yapılarak ortalama plaka ağırlığı tespit edilmelidir. (Toplam Kg/Toplam Adet = Ortalama adet ağırlığı)TS EN 12588 gereği her bir palet üzerinde üreticiye ait etiket olmalıdır. Kalınlık, genişlik, uzunluk, ağırlıklar (brüt,dara,net) ve plaka adet bilgisi yer almalıdır.3- Gelen kurşunun analiz sertifikası istenecektir. Numune başı her paletten 2,5-3 ton 5X5 numuneler alınıp analiz sertifikaları olacak şekilde şantiyeye teslim edilecektir. 4- 1,5 mm kalınlık için +/- 0,045 mm kalınlık toleransı vardır. (1,455 - 1,545mm) arası olmalıdır.1,5 mm kurşun levhalarının 1m2'si (16,50-17,52)kg/m2 arasında olmalıdır. 5- 2,0 mm kalınlık için +/- 0,06 mm kalınlık toleransı vardır. (1,94 - 2,06 mm) arası olmalıdır) 2 mm kurşun levhalarının 1m2'si (22,00-23,36)kg/m2 arasında olmalıdır	
72	V.1820/C01	Tonoz, kubbe, mahruti, meyilli, kavisli ve düz karışık yerlerde 2 mm Kalınlığında kurşun döşemesi işçiliği (kurşun dâhil) 	kg			
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak, idarece tartı zaptı ile verilecek levha kurşunla minare külahında 2 mm kalınlığında kurşun döşenmesi, fitil uçları tepede birleşmek üzere yuvarlak külahlarda, fitil arası taksi-matı minarenin yükseklik durumuna göre yapılacak, farisili külahta farisi araları yarısı kadar olması, levhaların bir biri üstüne 30 cm. bindirilmesi, kösteklerin alt levha ile zemine galvanizli çivi ile çakılırken çivi altına kurşun pul konularak çakılması ve kösteğin üst kurşun üstüne kıvrılarak dövülmesi, külah tepesine yekpare bir parçadan şapka giydirilerek fitil uçlarının kap-atılması işçiliği her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher kg. bedeli: ÖLÇÜ: Kurşun döşemesinden sonra kurşun kg. olarak ağırlığının bedeli ödenir. Artan fire ve kırpıntı kurşunlar yükleniciye aittir. Kurşun döşemesinden sonra artan levha kırpıntıların %8'i aşması halinde idarece tutulan gerekçeli değerlendirme raporu ile %8'ten sonraki kısmı yükleniciye ödenir. TAHKİK: 1- Şantiyeye gelen kurşun tartı tutanağı ve kurşunun plaka sayıları teorik olarak fatura ile yollanılan ile şantiyeye gelenin tartının karşılaştırılması yapılacaktır. Kurşun yoğunluğu tahkik hesapları için 11.34kg/m3 kabul edilecektir. Örnek:1,5mm 1 plaka 1,6m2 kurşunun ağırlığı 1,6*1,5*11,34=27,22kg 2 mm 1 plaka 1,6m2 kurşunun ağırlığı 1,6*2*11,34=36,29kgNOT: 1- Kurşun levhalar TS EN 12588 standardı kalitesinde üretim yapan firmalardan alınacaktır. Kurşunun yoğunluğu (11,25-11,40) arasında olacaktır.   Şantiyeye teslim edilen her kurşun için (en düşük 1 ton) ; üretici firmanın yetkilisine ait ıslak kaşe ve ıslak imzanın da yer aldığı TSE belgesi bulunmalıdır. TSE belgesi üzerinde irsaliye tarihi, irsaliye numarası ve ürün ağırlığı da yazılı olmalıdır.2- Kurşunun şantiye (işbaşı) tesliminde idarenin tespit edeceği en az 2 kişilik komisyon tarafından KANTAR fişi ile durumu tespit edilip tutanağa bağlanacaktır.   Levha adet sayımı yapılarak ortalama plaka ağırlığı tespit edilmelidir. (Toplam Kg/Toplam Adet = Ortalama adet ağırlığı)TS EN 12588 gereği her bir palet üzerinde üreticiye ait etiket olmalıdır. Kalınlık, genişlik, uzunluk, ağırlıklar (brüt,dara,net) ve plaka adet bilgisi yer almalıdır.3- Gelen kurşunun analiz sertifikası istenecektir. Numune başı her paletten 2,5-3 ton 5X5 numuneler alınıp analiz sertifikaları olacak şekilde şantiyeye teslim edilecektir. 4- 1,5 mm kalınlık için +/- 0,045 mm kalınlık toleransı vardır. (1,455 - 1,545mm) arası olmalıdır.1,5 mm kurşun levhalarının 1m2'si (16,50-17,52)kg/m2 arasında olmalıdır. 5- 2,0 mm kalınlık için +/- 0,06 mm kalınlık toleransı vardır. (1,94 - 2,06 mm) arası olmalıdır) 2 mm kurşun levhalarının 1m2'si (22,00-23,36)kg/m2 arasında olmalıdır	
73	V.1825/001	Kurşun imalatı için saçaklarda ahşap hatıl hazırlanması ve yerine çakılması 	m			
	Teknik Tarifi: Madeni kaplama yapılacak satıhların saçak uçlarında, silme üstlerine, kontrolün direktifine uygun olarak ikinci kalite çıralı çam yeni norm kerestede 5x10 cm. kesitinde ahşap hatıl konul-ması, hatıllara yerde ve 1 mt. boyda ortalama 0,100 kg katran emdirilmesi, saçak üstüne 15 cm. uzunluktaki kara başlı çivilerin sivri uçlan yukarıda olarak l mt ara ile ankre edilmesi, katranın kurumuş ahşap hatılların bu kara başlı çivilere sokularak çivilerin uçlarının eğilip gömülmesi, hatılların ek yerlerini düz bindirme ile birleştirilmesi her türlü malzeme işçilik dahil, beher mt bedeli: ÖLÇÜ: Yerine konmuş hatılların uzunluklarının toplamı mt cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.	
74	V.1826	Ahşap hatıllara sac çakılması 	m			
	Teknik Tarifi: Poz no: V.1825 şartlan ile yerine yerleştirilmiş ahşap hatıllara saçak teşkil için 0,50 mm. kalınlık­taki galvanizli düz saçtan 15 cm. genişlikte saçak saçı çakılması, ek yerlerinin uç uca birleşti­rilmesi sacın 5 mm. lik kısmının hatıldan dışarı çıkarılması, kontrolca istendiği takdirde saç uçlarının aşağı kıvrılması, her türlü malzeme işçilik dahil, beher mt. bedeli: 
ÖLÇÜ: Poz no: V.1825 gibidir.	
75	V.1874	Klasik bakır alem yüzlerinin temizlenmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Bakır alemin yüzeylerinin itinalı bir şekilde zımparalanarak kir ve pasların temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher ın2 bedeli: ÖLÇÜ: İlgili imalat esas alınarak m2 cinsinden ölçülür.	
76	V.1878	Her çeşit mevcut bakır alemin yerine takılması 	kg			
	Teknik Tarifi: Her çeşit mevcut âlemin kontrolün direktifine uygun olarak yerine takılması, her türlü malzeme işçilik dahil, beher kg. bedeli:ÖLÇÜ: Tartı zabtına göre kg. olarak ağırlığının bedeli ödenir.NOT: Alem boyanacaksa yerine boyandıktan sonra takılacaktır.	
77	V.1990/003	1. Sınıf çam kerestesi ile 1.5x3-1,5x5 cm vb. Kesitinde kesitinde klasik profilli çıta yapılması ve yerine konması 	m			
	Teknik Tarifi: 1. sınıf çam kerestesi ile ahşap tavan vb. yerlerde 1.5x3-1,5x5 cm vb. kesitinde klasik profilli çıtanın yapılması, yerine konulması için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatıÖLÇÜ: Yerine konulan çıta mt olarak ölçülür.	
78	V.2030/B	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 cm'ye Kadar Klasik Pencere veya Kapı Kasası Yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Orijinal örneğine veya idarenin vereceği detay projesine göre çam kerestesi ile kayıt ve seren kalınlığı  5  cm'e  kadar  klasik kapı kasasının hazırlanması ,  zımparalanarak  çapaklarından  temizlenmesi  ve  etrafına  zarar  vermeden  yerine  takılması  için  her  türlü  işçilik , malzeme , işyerindeki  yatay - düşey  taşıma , müteahhit  karı  ve  genel  giderler  dahil1 m2  fiyatı............................TL. dir.ÖLÇÜ: Yerine  tespit  edilen  kapı  kasasının yüzeyleri   m2  olarak  hesaplanır.	
79	V.2043/01	0,1 m²'den küçük kemerli ahşap doğramaya, küçük çıta ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması 	m²			
	Teknik Tarifi: 0,1 M2'den küçük kemerli ahşap doğramaya 4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çıtanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır. NOT: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir	
80	V.2071/A	Mevcut alçı içlik pencerenin kırılmış olan kayıtları ve camının yerinde tümlenmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Mevcut alçı içlik pencerenin kırılmış olan cam ve alçı kayıtlarının mevcut desen ve renkteki cam ile yerinde tümlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:ÖLÇÜ: Tümlenmesi istenen eksik bölgedeki takılan camın ve camı tutan alçı kayıların şekli ne olursa olsun en geniş noktalarından alınan uzunluk ve genişliğe göre bulunan alanların toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.	
81	V.2105/A2	 Düz Ahşap Yüzeylere  İki Kat Suya Dayanıklı  Nefes Alabilen Şeffaf Su Bazlı Dış Cephe  Ahşap Koruyucu Sürülmesi 	m²			
	Teknik Tarifi: Kontrollüğün direktifi yada onaylı projesi doğrultusunda düz  ahşap yüzeyine nefes alabilen alkid reçine esaslı su bazlı şeffaf dış cephe ahşap koruyucunun  iki kat sürülmesi işi için gerekli her  türlü   işçilik , malzeme , işyerindeki  yatay - düşey  taşıma , yüklenici  karı  ve  genel  giderler  dahil  beher  m2  fiyatı.                                                                                  ÖLÇÜ: Su bazlı ahşap   koruyucu  sürülen  yüzeyler  m2  olarak  hesaplanır.                                                                                    NOT:1-Uygulama yapılacak ahşap yüzey temiz ve kuru olmalı, her tür yağ, kir vb. 'den arındırılmalıdır.                                              2-Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %18 'nin altında olmalıdır.                                                                                       3-Yüzey, sürme işlemine geçmeden önce 120 numaralı zımpara ile zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır.                         4-Uygulama, fırça ile 2 kat olacak şekilde; katlar arasında 16 saat beklenerek yapılmalıdır.                                                      5-Katlar arasında 180/220 no 'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapılmalıdır.                                                                  6-Güneş ışığı altında veya yağmurlu hava  altında uygulanmamalıdır.	
82	V.2116/B1	Düz  Satıhta Horasan Harcı İle Tesviye Harcı  Dökülmesi 	m³			
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış düz dam satıhlarda poz no V.0118/A da tanımlı horasan harcı ile projesine uygun kalınlıkta tesviye harcı dökülmesiı, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdahlanması, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi işi  için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Harç dökülen yüzeyin  m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.	
83	V.2116/B2	Kavisli Satıhta Horasan Harcı İle Tesviye Betonu Dökülmesi 	m³			
	Teknik Tarifi: Kontrolün direktifine uygun olarak temizlenerek hazırlanmış kavisli dam satıhlarda poz no V.0118/A da tanımlı horasan harcı ile projesine uygun kalınlıkta tesviye harcı dökülmesiı, harcın suyunu çekmesinden sonra fırça ile çekilmesi, üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile perdahlanması, birden fazla tabaka yapılması halinde bin önceki tabaka sertleşmeden uygulanması, yeni tabaka uygulanmadan önce bir önceki tabakanın nemlendirilmesi işi için gerekli her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli: ÖLÇÜ: Harç dökülen yüzeyin m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.	
84	15.125.1006	Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması 	m³			
	Teknik Tarifi: Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak drenaj yapılması için çakılın temin edilmesi, drenaj yapılacak hendek içine el ile atılması ve tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m³ fiyatı: 
ÖLÇÜ: Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.	
85	15.220.1001	85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190x85x190 mm) ile duvar yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı: 
ÖLÇÜ: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m² den küçük boşluklar düşülmez.	
86	15.205.1004	Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi 	m			
	Teknik Tarifi: Ø 200 mm anma çaplı PVC esaslı Koruge drenaj borularının drenaj için hazırlanmış olan hendeğe indirilip yerine döşenmesi, her türlü malzeme ve zaiyati, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, mütehait genel gideleri ve karı dahil 1 m fiyatı: 
ÖLÇÜ: 
Projesi üzerinden drenaj borusu döşenen alan m olarak hesaplanır.
NOT: 
Drenaj borusunun döşeneceği hendeğin kazılması, drenaj temel tabanına konulacak malzeme veya beton tabakası, drenajın yan ve üstünün uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.	
87	15.255.1005	3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken astar olarak m²'ye en az 0,400 kg sarf edilecek şekilde bitüm emilsiyonun sürülmesi, astar kuruduktan sonra şalümo alevi ile polimer bitümlü örtüyü alevlendirmeden birinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapıştırılması, ikinci kat olarak plastomer esaslı 3 mm kalınlıkta polyester keçe taşıyıcılı (-10 °C soğukta bükülmeli) polimer bitümlü örtünün birinci kat ile aynı yönde olmak üzere şeritler halinde tam yapıştırma usulü ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, gerektiğinde çalışma sehpaları kurulması ve sökülmesi ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.	
88	15.335.1001	3 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) 	m²			
	Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 3 cm kalınlıkta, extrüde polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m²'ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m²'ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m²'ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
NOT: 1) Extrüde polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dubel tespit edilecektir.	
89	15.335.1701	3 cm kalınlıkta ekspande polistren levhalar (EPS - 30 kg/m³ yoğunlukta) ile yatayda (zemin yada arakat döşeme betonu üzerinde vb.) ısı yalıtımı yapılması 	m²			
	Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 3 cm kalınlıktaki EPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı: 
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
NOT: 1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
2) Kat betonu üzerine yapılan ısı yalıtım uygulamalarında kullanılan EPS; min.30 kg/m³ yoğunlukta ve min 200 Kpa basma mukavemetinde olmalıdır.	
90	15.540.1215	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) 	m²			
	Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde; zımpara, taşlama ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:
Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
Not: 3 m'den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.